附件1

辽宁省水利工程竣工验收质量抽样检测方案核备表

| 工 程 概 况 | 工程名称 |  | 工程所在市、县 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类型 |  | 工程规模 |  |
|  | 项目主管部门 |  | 竣工验收主持单位 |  |
|  | 开工时间 | 年 月 日 | 完工时间 | 年 月 日 |
| 参 建 单 位 情 况 | 项目法人 |  | 勘察设计单位 |  |
|  | 监理单位 |  | 施工单位 |  |
|  | 施工自检单位 |  | 平行检测单位 |  |
|  | 竣工抽检单位 |  | 质量监督单位 |  |
| 项目法人意见： 项目法人（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 县级质量监督部门意见： 质量监督部门（公章） 年 月 日 |  |  | 县级主管部门意见： 主管部门（公章） 年 月 日 |  |
| 市级质量监督部门意见： 质量监督部门（公章） 年 月 日 |  |  | 市级主管部门意见： 主管部门（公章） 年 月 日 |  |
| 竣工验收同级质量监督部门意见： 质量监督部门（公章） 年 月 日 |  |  | 竣工验收主持单位意见： 竣工验收主持单位（公章） 年 月 日 |  |

注：1.质量抽样检测方案附后。

- 2.水行政主管部门可以结合实际，对核备表格式进行适当调整。

附件2

辽宁省水利工程质量检测技术要求

表1  施工过程原材料、中间产品及工程实体质量检测技术要求

表2  工程实体质量检测技术要求

表3  监理平行检测、项目法人检测、竣工验收质量抽检比例要求

表4  引用的相关规范、标准

表1  施工过程原材料、中间产品及工程实体质量检测技术要求

| 名称 | 检测项目 |  |  | 技术依据 | 施工自检数量与频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥 | 强度等级、细度/比表面积、安定性、凝结时间、烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子含量、不溶物、碱含量（使用碱活性骨料时）等 |  |  | SL677-2014《水工混凝土施工规范》 SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 DL/T5144-2015《水工混凝土施工规范》 | SL677-2014要求：按每200t～400t同厂家、同品种、同强度等级的水泥为一取样单位，不足200t也作为一取样单位。 |
| 砂 | 含泥量、人工砂石粉含量、泥块含量、云母含量、有机质含量、颗粒级配、坚固性、表观密度、轻物质含量、硫化物及硫酸盐含量、碱活性(使用碱活性骨料需试验论证）等 |  |  | SL677-2014《水工混凝土施工规范》 SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》 GB/T14684-2022《建设用砂》 DL/T5144-2015《水工混凝土施工规范》 DL/T5151-2014《水工混凝土砂石骨料试验规程》 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JTGE42-2005《公路工程集料试验规程》 | SL677-2014要求：按同料源每600t～1200t为一批。 |
| 碎石 卵石 | 含泥量、泥块含量、超逊径、坚固性、表观密度、压碎指标、有机质含量、硫化物及硫酸盐含量、吸水率、针片状颗粒含量、碱活性(使用碱活性骨料需试验论证）等 |  |  | SL677-2014《水工混凝土施工规范》 SL/T 352-2020《水工混凝土试验规程》 GB/T14685-2022《建设用卵石、碎石》 DL/T5144-2015《水工混凝土施工规范》 DL/T5151-2014《水工混凝土砂石骨料试验规程》 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 JTGE42-2005《公路工程集料试验规程》 | SL677-2014要求：按同料源、同规格碎石每2000t为一批，卵石每1000t为一批。 |
| 外 加 剂 | 高性能减水剂、高效减水剂、普通减水剂、引气减水剂、速凝剂、膨胀剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、 |  | 均质性指标：含固量或含水量、密度、氯离子含量、水泥净浆流动度、细度、PH值、硫酸钠 掺外加剂混凝土性能指标：减水率、含气量、泌水率比、凝结时间差、抗压强度比、28d收缩率比、抗冻标号等 | SL677-2014《水工混凝土施工规范》 GB8076-2008《混凝土外加剂》 GB/T35159-2017《喷射混凝土用速凝剂》 GB/T23439-2017《混凝土膨胀剂》 DL/T5144-2015《水工混凝土施工规范》 DL/T5100-2014《水工混凝土外加剂技术规程》 | SL677-2014要求：掺量不小于1%的外加剂每100t为一批，掺量小于1%但大于0.05%的外加剂每50t为一批。掺量小于0.05%的外加剂每1t～2t为一批，一批进场的外加剂不足1个批号数量的，应视为一批进行检验。 |
| 水 | pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、碱含量等 |  |  | SL677-2014《水工混凝土施工规范》 SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》 DL/T5152-2017《水工混凝土水质分析试验规程》 DL/T5144-2015《水工混凝土施工规范》 JGJ63-2006《混凝土用水标准》 NB/T35052-2015《水电工程地质勘察水质分析规程》 | SL677-2014要求：地表水每6个月检验1次;地下水每年检验1次;再生水每3个月检验1次；再生水质量稳定一年后，可每6个月检验1次;当发现水受到污染和对混凝土性能有影响时，应及时检验。 |
| 混 凝 土 | 抗压强度、抗渗性能、抗冻性能、抗拉强度等 |  |  | SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》 SL677-2014《水工混凝土施工规范》 SL377-2007《水利水电工程锚喷支护技术规范》 GB/T50081-2019《普通混凝土力学性能试验方法标准》 DL/T5144-2015《水工混凝土施工规范》 DL/T5150-2017《水工混凝土试验规程》 | SL677-2014要求： 抗压强度：大体积混凝土28d龄期每500m3成型1组，设计龄期每1000m3成型1组；结构混凝土28d龄期每100m3成型1组，设计龄期每200m3成型1组 抗拉强度：28d龄期每2000m3成型1组，设计龄期每3000m3成型1组； 抗冻、抗渗或其他主要特殊要求应在施工中适当取样检验，其数量可按每季度施工的主要部位取样成型1～2组。 |
| 砂浆 | 抗压强度 |  |  | SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》 GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》 DL/T5150-2017《水工混凝土试验规程》 JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 | GB50203-2011要求：每一检验批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检1次。 |
| 钢筋 | 外观质量及尺寸、重量偏差、抗拉强度、屈服点、伸长率、弯曲（反向弯曲）等 |  |  | SL677-2014《水工混凝土施工规范》 GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分 室温试验方法》 GB/T1499.1-2017《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB/T1499.2-2018《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 DL/T5169-2013《水工混凝土钢筋施工规范》 | SL677-2014要求：应分批检验，以同一炉（批）号、同一截面尺寸的钢筋为一批，每批重量不大于60t。 |
|  | 焊接接头质量：抗拉强度、冷弯（对焊） |  |  | SL677-2014《水工混凝土施工规范》 GB/T228.1-2021《金属材料拉伸试验 第1部分室温试验方法》 DL/T5169-2013《水工混凝土钢筋施工规范》 JGJ／T27-2014《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》 | SL677-2014要求： 手工电弧焊，以300个同牌号钢筋、同型式接头为一批，随机切取3个接头做抗拉试验； 闪光对接焊，对焊接质量有怀疑或焊接过程中发现异常时随机抽样进行抗拉和冷弯试验； 接触电渣焊，对焊接质量有怀疑时，应视实际情况抽样进行抗拉试验； 气压焊接，以300个接头为一批，不足300个接头按一批计，从每批接头中随机切取3个接头做抗拉试验，根据需要，也可另取3个接头做弯曲试验； 机械连接，以500个同一批材料的同等级、同型式、同规格接头为一批，不足500个按1个验收批计（设计有要求时，按设计检验），每个验收批随机切取3个试件做单向拉伸试验。 |
| 止水 材料 | 橡胶止水带母材：硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩永久变形、撕裂强度、空气热老化、耐臭氧老化、与金属粘结、接头强度等 |  |  | DL/T5215-2005《水工建筑物止水带技术规范》 | DL/T5215-2005要求：现场抽样检查每批不得少于1次。 |
|  | 铜及不锈钢钢止水带母材：强度、伸长率;接头强度 |  |  |  |  |
| 粉 煤 灰 | 细度、烧失量、需水量比、含水量、游离氧化钙、安定性、三氧化硫等 |  |  | SL677-2014《水工混凝土施工规范》 GB/T1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 DL/T 5055-2007《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》 | SL677-2014：粉煤灰取样检验以连续供应相同等级、相同种类的200t为一批，不足200t按一批计。 |
| 锚杆 | 拉拔力、注浆密实度等 |  |  | SL377-2007《水利水电工程锚喷支护技术规范》 GB50086-2015《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》 | SL377-2007要求：按每300根（包括总数少于300根）锚杆抽检1组，每组不少于3根。 |
| 土 工 布 | 单位面积质量（偏差率）、厚度（偏差率）、断裂强度、伸长率、顶破强力、撕破强力、等效孔径、垂直渗透系数等 |  |  | SL235-2012《土工合成材料测试规程》 SL/T225-98《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 GB/T17638-2017《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》 GB/T17639-2008《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》 | SL/T225-98要求：抽样率应多于交货卷数的5%，最少不应小于1卷。 |
| 土 工 膜 | 横纵向断裂强度及伸长率、顶破强力、横纵向撕破强力、耐静水压、垂直渗透系数、剥离强度、幅宽偏差 |  |  | SL235-2012《土工合成材料测试规程》 SL/T225-98《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》 GB/T17642-2008《土工合成材料 非织造布复合土工膜》 | SL/T225-98要求：抽样率应多于交货卷数的5%，最少不应小于1卷。 |
| 石 笼 网 | 钢丝直径、抗拉强度、伸长率、网孔尺寸、合金镀层质量 |  |  | GB/T228.1-2021《金属材料 拉伸试验第1部分:室温试验方法》 GB/T1839-2008《钢产品镀锌层质量试验方法》 YB/T4190-2018《工程用机编及钢丝网组合体》 CECS 353-2013《生态格网结构技术规程》 | 同一入场批次、同一生产批号、同一规格型号、每10000m2为一批，不足10000m2时按一批计。 |
| 岩石 | 规格尺寸、密度、抗压强度、饱和吸水率、软化系数、冻融 |  |  | SL/T264-2020《水利水电工程岩石试验规程》 | 根据设计要求。不同用途要求不一致。 根据CECS353-2013要求：每400m3～600m3取样1组进行检测。 |
| 管材 | PVC管 | 密度、纵向回收率、落锤冲击、液压试验 |  | GB/T10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》 | 相同原材料、配方和工艺生产的同一规格的管材作为一批，当dn≤63时，同一混配料、同一设备和工艺连续生产的同一规格管材作为一批，每批数量不得超过200t。如生产期10天仍不足200t批时，以10天产量为一批。 |
|  | PE管 | 断裂伸长率、纵向回收率、氧化诱导时间、静液压试验 |  | GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材》 |  |

表2  工程实体质量检测技术要求

| 名称 | 检测项目 | 检测方法 | 技术依据 | 大、中型水利工程 施工自检数量与频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基 | 地基承载力（灰土、砂和砂石、粉煤灰、强夯、注浆、预压地基） | 标准贯入或静(动)力触探 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 JGJ79-2012《建筑地基处理技术规范》 JGJ123-2012《既有建筑地基基础加固技术规范》 | JGJ79-2012要求：地基承载力检验每单体工程同一条件下不应少于3点。大型工程可按单体工程数量或工程面积确定检验点数。 |
|  | 复合地基承载力（水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、砂石桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩） | 载荷试验 |  | JGJ79-2012要求：不应少于总桩数的0.5%～1.0%（根据地基类型不同）,且每个单体工程不应少于3点。 |
| 桩基础 | 工程基桩承载力 | 单桩竖向静载试验 | GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》 JGJ79-2012《建筑地基处理技术规范》 | JGJ106-2014要求：同一条件下不应少于3根，且不少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%；当工程桩总数在50根以内时，应不少于2根。 |
|  | 桩身质量（完整性） | 声波透射或低应变法 |  | JGJ106-2014要求：地质条件复杂或成桩质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的30%，且不应少于20根；其他桩基工程的抽检数量不应少于总数的20%，且不应少于10根；对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔经核验的灌注桩，抽检数量不应少于总数的10%，且不得少于10根。 |
| 土料 填筑 | 干密度 | 现场取样（环刀法、灌砂（水）法等） | SL631-2012《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-土石方工程》 SL634-2012《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》 GB/T50123-2019《土工试验方法标准》 | SL631-2012要求：粘性土每100～200m3检验1次，砾质土每200～500m3检验1次。 SL634-2012要求：每填筑100～200m3取样1个，堤防加固按堤轴线方向每20～50m取样1个。 |
| 干(浆) 砌石 | 厚度 | 量测 | SL634-2012《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》 SL260-2014《堤防工程施工规范》 SL52-2015《水利水电工程施工测量规范》 | SL634-2012要求：每50～100m2检测1处。 |
|  | 平整度 | 量测 |  |  |
| 混凝土预制件 | 外观质量及尺寸 | 量测 | SL734-2016《水利工程质量检测技术规程》 SL634-2012《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》 | SL634-2012要求：每50～100块检测1处。 |
|  | 平整度 | 量测 |  | SL634-2012要求：每50～100m2检测1处。 |
| 混凝土护坡 | 抗压强度 | 现场取样、回弹法 | SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》 SL677-2014《水工混凝土施工规范》 SL634-2012《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》 DL/T5144-2015《水工混凝土施工规范》 | SL677-2014及DL/T5144-2015要求：28d龄期每100m3成型1组，设计龄期每200m3成型1组。 |
|  | 厚度 | 量测 |  | SL634-2012要求：每50 m2～100m2检测1处。 |
| 河道 疏浚 | 过水断面面积、宽阔水域平均底高程 | 测量 | SL634-2012《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》 SL52-2015《水利水电工程施工测量规范》 SL17-2014《疏浚与吹填工程技术规范》 | SL634-2012要求：检测横断面间距为50m，测点间距2～7m，必要时可检测河道纵断面进行复核。 |
| 水井 | 井深 | 量测 | GB50296-2014《管井技术规范》 | 每眼管井洗井后检测1次。 |
|  | 井径 | 量测 |  |  |
|  | 出水量 | 抽水试验 |  |  |
| 岩石 | 密度、抗压强度、饱和吸水率、软化系数 | 现场取样 | SL/T 264-2020《水利水电工程岩石试验规程》 | 同料源，同进场批次检验1次。 |
| 一般混凝土工程 | 抗压强度 | 现场取样、回弹法、超声回弹综合法、钻芯法 | SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》 GB/T50784-2013《混凝土结构现场检测技术标准》 DL/T5150-2017《水工混凝土试验规程》 DL/T5144-2015《水工混凝土施工规范》 JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 T/CECS02-2020《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》 CECSO3：2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 | SL677-2014要求： 28d龄期每100m3成型1组，设计龄期每200m3成型1组。 SL/T352-2020要求：单构件时，回弹法检测测区数不小于10个。 |
|  | 钢筋保护层厚度 | 电磁感应法或探地雷达法 | GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 JGJ/T152-2019《混凝土中钢筋检测技术规程》 | GB50204-2015要求：对非悬挑梁、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验；对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验。当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验。对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 |
| 混凝 土坝 碾压混凝土坝 | 抗压强度、抗冻及抗渗性能 | 现场取样、钻芯法、回弹法、超声回弹综合法 | SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》 SL677-2014《水工混凝土施工规范》 DL/T5144-2015《水工混凝土施工规范》 T/CECS02-2020《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 CECS03-2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 | SL677-2014及DL/T5144-2015要求：抗压强度：大体积混凝土28d龄期每500m3成型1组，设计龄期每1000m3成型1组；非大体积混凝土28d龄期每100m3成型1组，设计龄期每200m3成型1组。 DL/T5144-2015要求：抗冻、抗渗或其他主要特殊要求应在施工中适当取样检验，其数量可按每季度施工的主要部位成型1～2组。 |
| 混凝土面板堆石坝 | 填筑料质量：干密度、 颗粒级配等 | 试坑取样 | SL 49-2015《混凝土面板堆石坝施工规范》 SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》 GB/T50123-2019《土工试验方法标准》 JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 T/CECS 02-2020《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》 | SL49-2015要求： 垫层区（坝面）干密度、颗粒级配：坝面每500m3～1000 m3检测1次，每单元不少于3次； 过渡料干密度、颗粒级配：每1000m3～5000m3检测1次； 砂砾料干密度、相对密度、颗粒级配：每1000m3～5000m3检测1次； 堆石料干密度、孔隙率、颗粒级配：每5000m3～50000m3检测1次； |
|  | 面板及趾板混凝土抗压强度、抗渗、抗冻 性能 | 现场取样、回弹或超声回弹综合法 |  | SL49-2015要求：趾板每浇筑1块或每50 m3～100m3取样1组抗压强度，抗冻、抗渗按每200m3～500m3取样1组； 面板每班每仓取样1组抗压强度，抗渗每500m3～1000 m3取样1组，抗冻每1000m3～3000m3取样1组。不足以上数量者也应取样1组。 |
| 碾压式土石坝 | 黏性土防渗体：密度、含水率等； 其他坝料及部位：密度、颗粒级配、含水率等 | 试坑取样 | GB/T50123-2019《土工试验方法标准》 DL/T 5129-2013《碾压式土石坝施工技术规范》 | DL/T5129-2013要求：防渗体干密度、含水率每200 m3～500m3检测1次；反滤料干密度、含泥量、颗粒级配每200m3～500m3检测1次，每层至少1次；过渡料干密度、颗粒级配每500m3～1000m3检测1次，每层至少1次；坝壳砂砾（卵）料干密度、颗粒级配每5000m3～10000m3检测1次；坝壳砾质土干密度、含水率每3000m3～6000m3检测1次。 |
| 帷幕 灌浆 | 渗透系数 | 钻孔取芯、压水试验 | SL/T 62-2020《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》 SL31-2003《水利水电工程钻孔压水试验规程》 | SL/T62-2020要求：检查孔数为灌浆孔数10%，一个坝段或一个单元工程至少布置1个检查孔，并进行压水试验，位置应具有代表性。 |
| 混凝土防渗墙 | 墙体接缝、抗压强度、抗渗性能、弹性模量等 | 钻孔取芯、压水试验、无损检测 | SL174-2014《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》 SL31-2003《水利水电工程钻孔压水试验规程》 SL/T352-2020《水工混凝土试验规》 DL/T5199-2019《水利水电工程混凝土防渗墙施工规范》 | DL/T5199-2019要求：墙体接缝采用钻孔取芯及压水试验：1孔/10～20个槽段（位置应具有代表性）。 抗压强度试件每100m3成型1组，每墙段不少于1组，抗渗性能每3个墙段成型1组，弹性模量每10个墙段成型1组。 |
| 高喷墙 | 渗透系数、透水率等 | 围井检查或钻孔取芯、开挖 | SL/T352-2020《水工混凝土试验规》 SL345-2007《水利水电工程注水试验规程》 DL/T5200-2019《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》 | DL/T5200-2019要求：围井抽水或注水试验每3～5个单元宜布置1个围井，少于3个单元，至少应布置1个围井。 钻孔：每个单元可布置1个检查孔。 |
| 多头小直径深层搅拌桩防渗墙 | 渗透系数、墙体厚度、抗压强度 | 钻孔取芯（注水试验）、开挖、探地雷达、高密度电法等 | SL/T352-2020《水工混凝土试验规》 SL345-2007《水利水电工程注水试验规程》 GB/T50123-2019《土工试验方法标准》 DL/T5200-2019《水电水利工程高压喷射灌浆技术规范》 | DL/T5200-2019要求：围井抽水或注水试验每3～5个单元宜布置1个围井，少于3个单元，至少应布置1个围井。 钻孔：每个单元可布置1个检查孔。 |
| 管路 埋深 | 覆土厚度 | 量测 | / | 每级管路不少于3点。 |
| 基础 埋深 | 基底高程 | 量测 | / | 站房、库房各至少取1点。 |
| 启闭机 | 起吊中心线偏差 | 经纬仪、水准仪 | SL/T381-2021《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》 SL635-2012《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程》 | SL635-2012要求：每台启闭机各项至少检测1个点。 |
|  | 平台水平偏差 | 水准仪 |  |  |
|  | 螺杆与闸门铅垂度 | 经纬仪、垂球 |  |  |
| 钢闸门 制造 （碳素钢） | 焊缝内部缺陷 | 超声波探伤 | GB/T11345-2013《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》 NB/T35045-2014《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》 | NB/T 35045-2014要求：同规格及型式的闸门焊缝：超声波抽检数量不少于50%，每种类别的闸门不少于1扇。 |
|  | 涂层厚度 | 磁阻法 | SL105-2007《水工金属结构防腐蚀规范》 NB/T35045-2014《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》 |  |
| 压力 钢管 （碳素钢） | 焊缝内部缺陷 | 超声波探伤 | SL432-2008《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》 GB/T11345-2013《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级》 GB/T3323.1-2019《焊缝无损检测射线检测第1部分:X和伽玛射线的胶片技术》 | SL432-2008要求：一类焊缝：超声波抽检数量为100%。射线抽检数量为2%，且不少于150mm；二类焊缝：超声波抽检数量为50%。射线抽检数量为1%，且不少于150mm。 |
|  |  | 射线探伤 |  |  |
|  | 涂层厚度 | 磁阻法(数字或指针式测厚仪) | SL105-2007《水工金属结构防腐蚀规范》 SL635-2012《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程》 | SL635-2012要求：每10m2不少于3个局部厚度。 |

注:1.技术依据根据设计要求优先采用水利标准，无水利标准的，可采用国家标准或相关行业标

准。凡引用的标准其最新版本适用于本文件。

2.表中未包含的检测项目及检测方法，实际应用时应依据设计要求，按相应的现行有效标准

执行；表中所列自检数量与频次为水利常用标准要求，当设计中对检测依据有不同要求时，

按设计要求的现行有效标准执行。

表3  监理平行检测、项目法人检测、竣工验收质量抽检比例

| 序号 | 检测类型 | 抽检数量及频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理平行检测 | 按SL288《水利工程施工监理规范》6.2.14节执行 |  |
| 2 | 项目法人全过程检测 | 按SL734《水利工程质量检测技术规程》附录A执行 |  |
| 3 | 工程竣工验收质量抽样检测 | 按SL734《水利工程质量检测技术规程》附录B执行 |  |

表4  引用的相关规范、标准（包括但不限于）

| 序号 | 规范、标准编号 |  | 规范、标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL176-2007 |  | 水利水电工程施工质量检验与评定规程 |  |
| 2 | SL677-2014 |  | 水工混凝土施工规范 |  |
| 3 | DL/T5144-2015 |  | 水工混凝土施工规范 |  |
| 4 | GB175-2007 |  | 通用硅酸盐水泥 |  |
| 5 | SL/T352-2020 |  | 水工混凝土试验规程 |  |
| 6 | DL/T5100-2014 |  | 水工混凝土外加剂技术规程 |  |
| 7 | GB8076-2008 |  | 混凝土外加剂 |  |
| 8 | JGJ63-2006 |  | 混凝土用水标准 |  |
| 9 | GB50203-2011 |  | 砌体工程施工质量验收规范 |  |
| 10 | JGJ/T70-2009 |  | 建筑砂浆基本性能试验方法标准 |  |
| 11 | DL/T5169-2013 |  | 水工混凝土钢筋施工规范 |  |
| 12 | GB/T1499.1-2017 |  | 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 |  |
| 13 | SL432-2008 |  | 水利工程压力钢管制造安装及验收规范 |  |
| 14 | GB/T1499.2-2018 |  | 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 |  |
| 15 | JGJ18-2012 |  | 钢筋焊接及验收规程 |  |
| 16 | JGJ／T27-2014 |  | 钢筋焊接接头试验方法标准 |  |
| 17 | DL/T5215-2005 |  | 水工建筑物止水带技术规范 |  |
| 18 | DL/T5055-2007 |  | 水工混凝土掺用粉煤灰技术规范 |  |
| 19 | SL377-2007 |  | 水利水电工程锚喷支护技术规范 |  |
| 20 | GB50086-2015 |  | 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范 |  |
| 21 | GB/T17638-2017 |  | 土工合成材料 短纤针刺非织造土工布 |  |
| 22 | SL/T235-2012 |  | 土工合成材料测试规程 |  |
| 23 | GB/T17642-2008 |  | 土工合成材料 非织造布复合土工膜 |  |
| 24 | GB/T10002.1-2006 |  | 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 |  |
| 25 | GB/T13663.2-2018 |  | 给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材 |  |
| 26 | JGJ123-2012 |  | 既有建筑地基基础加固技术规范 |  |
| 27 | GB50202-2018 |  | 建筑地基基础工程施工质量验收标准 |  |
| 28 | JGJ79-2012 |  | 建筑地基处理技术规范 |  |
| 29 | JGJ106-2014 |  | 建筑工程基桩检测技术规范 |  |
| 30 | SL260-2014 |  | 堤防工程施工规范 |  |
| 31 | GB/T50123-2019 |  | 土工试验方法标准 |  |
| 32 | SL634-2012 |  | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程 |  |
| 33 | SL52-2015 |  | 水利水电工程施工测量规范 |  |
| 34 | SL677-2014 |  | 水工混凝土施工规范 |  |
| 35 | SL17-2014 |  | 疏浚与吹填工程技术规范 |  |
| 36 | SL631-2012 |  | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-土石方工程 |  |
| 37 | JGJ/T23-2011 |  | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 |  |
| 38 | T/CECS02:2020 |  | 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程 |  |
| 39 | CECSO3：2007 |  | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 |  |
| 40 | JGJ/T152-2019 |  | 混凝土中钢筋检测技术规程 |  |
| 41 | GB50204-2015 |  | 混凝土结构工程施工质量验收规范 |  |
| 42 | DL/T5112-2021 |  | 水工碾压混凝土施工规范 |  |
| 43 | SL49-2015 |  | 混凝土面板堆石坝施工规范 |  |
| 44 | SL31-2003 |  | 水利水电工程钻孔压水试验规程 |  |
| 45 | SL174-2014 |  | 水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范 |  |
| 46 | DL/T5199-2019 |  | 水利水电工程混凝土防渗墙施工规范 |  |
| 47 | DL/T5200-2019 |  | 水电水利工程高压喷射灌浆技术规范 |  |
| 48 | SL345-2007 |  | 水利水电工程注水试验规程 |  |
| 49 | SL631-2012 |  | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-土石方工程 |  |
| 50 | GB50296-2014 |  | 《供水管井技术规范》 |  |
| 51 | GB/T3323.1-2019 |  | 《焊缝无损检测射线检测第1部分:X和伽玛射线的胶片技术 》 |  |
| 52 | SL634-2012 | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程 |  |  |
| 53 | SL/T264-2020 | 水利水电工程岩石试验规程 |  |  |
| 54 | SL/T381-2021 | 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 |  |  |
| 55 | SL635-2012 | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程 |  |  |
| 56 | NB/T35045-2014 | 水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范 |  |  |
| 57 | GB/T11345-2013 | 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 |  |  |
| 58 | NB/T35045-2014 | 水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范 |  |  |
| 59 | SL105-2007 | 水工金属结构防腐蚀规范 |  |  |
| 60 | SL288-2014 | 水利工程施工监理规范 |  |  |
| 61 | SL734-2016 | 水利工程质量检测技术规程 |  |  |

注：文件中引用的规范、标准，若发生更新或替代，应依据更新或替代后的版本。

辽宁省水利厅办公室                     2023年4月28日印发